ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 24211-91

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИЦИЯМ

Москва

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на добавки на основе неорганических и органических веществ (далее — добавки) для тяжелых и легких бетонов, вяжущим для приготовления которых являются цементы на основе портландцементного клинкера, и устанавливает требования назначения добавок для бетонов, их надежности, стойкости к внешним воздействиям, охраны природы, транспортабельности, безопасности работы с ними.

Настоящий стандарт не распространяется на минеральные добавки.

1. ТРЕБОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. В зависимости от назначения (основного эффекта действия) добавки для бетонов подразделяют на виды.

1.1.1. Регулирующие свойства бетонных смесей:

пластифицирующие:

пластифицирующие I группы (суперпластификаторы),

пластифицирующие II группы (сильнопластифицирующис),

пластифицирующие III группы (среднепластифицирующие),

пластифицирующие IV группы (слабопластифицирующие),

стабилизирующие;

водоудерживающие;

улучшающие перекачиваемость;

регулирующие сохраняемость бетонных смесей;

замедляющие схватывание

ускоряющие схватывание;

поризующие (для легких бетонов):

воздухововлекающие,

пенообразующие,

газообразующие.

1.1.2. Регулирующие твердение бетона:

замедляющие твердение,

ускоряющие твердение.

1.1.3. Повышающие прочность и (или) коррозионную стойкость, морозостойкость бетона и железобетона, снижающие проницаемость бетона:

водоредуцирующие I, II, III и IV групп,

кольматирующие,

газообразующие,

воздухововлекающие,

повышающие защитные свойства бетона по отношению к. стальной арматуре (ингибиторы коррозии стали).

1.1.4. Придающие бетону специальные свойства:

противоморозные (обеспечивающие твердение при отрицательных температурах);

гидрофобизирующие I, II и III групп.

2. ТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Качество добавки для бетона должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на добавку конкретного вида.

2.2. Нормативно-техническая документация на добавку конкретного вида и ее применение в бетоне должна разрабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

2.3. Техническую эффективность добавок устанавливают по критериям их эффективности, приведенным в табл. 1.

2.4. Нормативно-техническая документация на добавки должна включать данные о назначении и надежности в соответствии с табл. 1.

2.5. Основной эффект действия добавки определяют при ее оптимальной дозировке, как правило, путем сопоставления показателей качества бетонных смесей и бетонов с добавкой и контрольного состава (без добавки).

3. ТРЕБОВАНИЯ СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

3.1. Добавки для бетонов должны обладать стойкостью к внешним воздействиям. По истечении гарантийного срока хранения добавки должны быть испытаны в бетоне. Добавка считается пригодной к применению, если она удовлетворяет требованиям табл. 1.

Таблица 1

| Вид добавки | Требования надежности (критерий эффективности) добавки * | Возможные дополнительные положительные или отрицательные эффекты |
| --- | --- | --- |
| 1. Пластифицирующая I группы | Увеличение подвижности бетонной смеси от П1 с обеспечением осадки конуса 2 — 4 см до П5 без снижения прочности бетона во все сроки испытания | Повышение прочности бетона, расслаиваемость бетонной смеси, дополнительное воздухововлечение, увеличение деформаций усадки, увеличение деформаций ползучести |
| 2. Пластифицирующая II группы | Увеличение подвижности бетонной смеси от П1 с обеспечением осадки конуса 2 — 4 см до П4 без снижения прочности бетона во все сроки испытания | Замедление схватывания бетонной смеси, расслаиваемость бетонной смеси, дополнительное воздухововлечение, увеличение деформаций усадки, увеличение деформаций ползучести |
| 3. Пластифицирующая III группы | Увеличение подвижности бетонной смеси от П1 с обеспечением осадки конуса 2 — 4 см до П3 без снижения прочности бетона во все сроки испытания | Замедление схватывания бетонной смеси, замедление твердения бетона |
| 4. Пластифицирующая IV группы | Увеличение подвижности бетонной смеси от П1 с обеспечением осадки конуса 2 — 4 см до П2 без снижения прочности во все сроки испытания | То же |
| 5. Стабилизирующая | Показатель раствороотделения бетонной смеси с О. К. = 20 — 22 см не более 2,5 % | Повышение однородности бетона, снижение проницаемости бетона |
| 6. Водоудерживающая | Водоотделение бетонной смеси с О. К. = 20 — 22 см не более 2% | Увеличение подвижности бетонной смеси, снижение проницаемости бетона, повышение однородности бетона., снижение прочности бетона |
| 7. Улучшающая перекачиваемость | Снижение давления манометра на 20 % | Повышение однородности бетона, снижение водоотделения бетонной смеси, снижение прочности бетона |
| 8. Замедляющая схватывание | Увеличение времени потери подвижности бетонной смеси от исходного значения до 2 см в 2 раза и более при температуре окружающего воздуха (20 ± 2) °С Замедление схватывания в 2 раза и более при температуре окружающего воздуха (20 ± 2) °С (дополнительный способ) | Уменьшение скорости тепловыделения в массивных сооружениях, замедление твердения бетона на ранней стадии, удлинение срока предварительной выдержки перед термообработкой Увеличение прочности бетона в дальние сроки твердения, уменьшение скорости тепловыделения, повышение плотности бетона, замедление набора прочности в ранние сроки твердения, удлинение срока предварительной выдержки перед термообработкой |
| 9. Ускоряющая схватывание | Ускорение схватывания на 25 % и более при температуре окружающего воздуха (20 ± 2) °С | Ускорение твердения бетона, замедление нарастания прочности бетона в дальние сроки твердения, образование высолов, коррозия арматуры |
| 10. Воздухововлекающая (для легких бетонов) | Требуемый объем вовлеченного воздуха в пределах от 6 до 15 % с получением слитной структуры бетона. Потеря вовлеченного воздуха после 30 мин выдержки не более 25 %. Отсутствие снижения прочности при одинаковой средней плотности бетона | Повышение удобоукладываемости и снижение расслаиваемости бетонной смеси |
| 11. Пенообразующая (для легких бетонов) | Объем воздуха, введенного в бетонную смесь с заранее приготовленной ïåíîé, в пределах от 10 до 25 %, с получением поризованной структуры бетона. Потеря воздуха после 30 мин выдержки 25 % и менее. Отсутствие снижения прочности при одинаковой средней плотности бетона | То же |
| 12. Газообразующая (для легких бетонов) | Требуемый объем газа образующегося в бетонной смеси за счет газообразования, от 15 до 25%. Период активного газовыделения от 5 до 30 мин. Отсутствие снижения прочности при одинаковой средней плотности бетона | ” |
| 13. Ускоряющая твердение | Повышение прочности бетона на 20% и более в возрасте 1 суток нормального твердения | 1 Повышение электропроводности бетонной смеси, замедление нарастания прочности в поздние сроки твердения, образование высолов, коррозия арматуры |
| 14. Замедляющая твердение | Снижение прочности бетона на 30 % и более в возрасте до 7 сут | Замедление схватывания бетонной смеси, увеличение прочности бетона в 28 сут. и более, уменьшение скорости тепловыделения, снижение проницаемости бетона удлинение срока предварительной выдержки перед термообработкой |
| 15. Водоредуцирующая I группы | Снижение расхода воды на 20 % и более. Повышение прочности бетона. Повышение марки бетона по водонепроницаемости на 4 ступени и более | Повышение интенсивности тепловыделения, повышение морозостойкости бетона, повышение коррозионной стойкости бетона |
| 16. Водоредуцирующая II группы | Снижение расхода воды на 12 - 19 %. Повышение прочности бетона. Повышение марки бетона по водонепроницаемости на 2 — 3 ступени | То же |
| 17. Водоредуцируюшая III группы | Снижение расхода воды на 6 — 11 %. Повышение прочности бетона. Повышение марки бетона по водонепроницаемости на 1 — 2 ступени | Повышение интенсивности тепловыделения, повышение коррозионной стойкости бетона |
| 18. Водоредуцирующая IV группы | Снижение расхода воды на 5 % è менее. Повышение прочности бетона. Повышение марки бетона по водонепроницаемости на 1 ступень | То же |
| 19. Кольматирующая | Повышение марки бетона по водонепроницаемости на 2 ступени и более | Снижение прочности бетона, повышение коррозионной стойкости бетона |
| 20. Газообразующая | Объем выделившегося газа в уплотненной бетонной смеси 1,5 — 3,5 % Повышение морозостойкости бетона в 2 раза и более | Пластификация бетонной смеси, снижение расслаиваемости бетонной смеси, уплотнение структуры при твердении бетона в замкнутом объеме, повышение марки бетона по водонепроницаемости, снижение водопоглощения, невозможность применения электропрогрева |
| 21. Воздухововлекающая | Воздухосодержание в уплотненной бетонной смеси 2 — 5 % (по объему). Повышение морозостойкости бетона в 2 раза и более | Пластификация бетонной смеси, снижение расслаиваемости бетонной смеси, повышение марки бетона по водонепроницаемости, снижение водопоглощения, снижение прочности бетона |
| 22. Повышающие защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре | Обеспечение значения тока пассивации стали не менее 10 mA/см2 и потенциала пассивации стали не менее минус 450 mV | Увеличение подвижности бетонной смеси, снижение диффузионной проницаемости бетона, обеспечение твердения бетона при отрицательных температурах, увеличение электропроводности бетона |
| 23. Противоморозная | Обеспечение твердения бетона при температуре минус (15 ± 5)°С с набором прочности 30 % и более от прочности в возрасте 28 суток нормального твердения | Повышение, электропроводности бетона, ускорение схватывания, образование высолов, коррозия арматуры |
| 24. Гидрофобизирующая I группы | Снижение водопоглощения бетона в 5 раз и более (через 28 сут испытания) | Снижение скорости тепловыделения, замедление схватывания и твердения бетона, снижение прочности бетона |
| 25. Гидрофобизирующая II группы | Снижение водопоглощения бетона в 2 — 4,9 раза (через 28 сут испытания) | То же |
| 26. Гидрофобизирующая III группы | Снижение водопоглощения бетона в 1,4 — 1,9 раза (через 28 сут испытания) | ” |
| * Показатели свойств бетона относятся к его проектному возрасту. Примечания: 1. Одни и те же вещества могут быть отнесены к добавкам различного назначения. 2. Перечень конкретных добавок различных видов приведен в приложении 1. 3. Термины и их пояснения приведены в приложении 2. |  |  |

3.2. Добавки следует хранить в условиях, исключающих попадание в них посторонних веществ и атмосферных осадков. Водные растворы добавок должны храниться в закрытой таре, порошкообразные и кристаллические продукты — в условиях, исключающих увлажнение.

3.3. Добавки, подвергающиеся замораживанию, должны после оттаивания сохранять свой основной положительный эффект и не приводить к ухудшению свойств бетонной смеси и бетона.

Добавки, не сохраняющие своих свойств после замораживания, должны транспортироваться и храниться при положительной температуре.

3.4. Емкости для жидких добавок, при хранении которых может происходить их замораживание, расслоение или выпадение осадка, должны быть оборудованы системами обогрева и перемешивания.

3.5. Маслообразные кремнийорганические продукты хранят в таре изготовителя в закрытом складском помещении: водородсодержащие — при температуре от 0 до плюс 30 °С, отдельно от кислот и щелочей, прочие — при температуре от минус 25 до плюс 30 °С.

4. ТРЕБОВАНИЯ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

4.1. Добавки для бетонов транспортируют транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность тары от механических повреждений по ГОСТ 10674, ГОСТ 10935 и ГОСТ 21398 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующих видах транспорта.

4.2. Добавки транспортируют в виде водных растворов и эмульсий, маслообразных продуктов, паст, аморфных и кристаллических порошков, монолитной массы с ограждением от атмосферных осадков.

4.3. Добавки для бетона поставляют партиями. За партию принимают объем или массу одновременно поставляемого однородного по качеству продукта, полученного за одну или несколько технологических операций и сопровождаемого одним документом о качестве.

4.4. Документ о качестве добавки должен содержать следующие .данные:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование продукта;

дату изготовления;

номер партии;

массу брутто и нетто (объем);

результаты испытаний по соответствующему государственному стандарту или ТУ;

вид тары и число упаковочных единиц в партии;

знак опасности по ГОСТ 19433 (в случае необходимости);

правила загрузки и разгрузки добавок, в том числе их оттаивание при поставке в зимнее время (в случае необходимости).

4.5. Тара, предназначенная для транспортирования добавок, должна быть чистой и сухой. При повторном использовании в случае необходимости ее пропаривают, моют и сушат.

4.6. Транспортную тару маркируют в соответствии с ГОСТ 14192.

4.7. Тара должна быть опломбирована пломбой технического контроля завода-изготовителя по ГОСТ 18677.

4.8. Порошкообразные добавки следует транспортировать в полиэтиленовых или бумажных мешках по ГОСТ 17811 и ГОСТ 2226, металлических. или полиэтиленовых бочках no ГОСТ 6247, ГОСТ 13950, ГОСТ 21020 и ТУ 6 — 52 — 22 металлических и фанерных барабанах по ГОСТ 9338, ГОСТ 5044 и ГОСТ 18896, металлических и комбинированных башках по ГОСТ 6128.

4.9. Пастообразные добавки транспортируют в полиэтиленовых мешках, металлических или полиэтиленовых бочках, банках по ГОСТ 6128.

4.10. Добавки в виде монолит-глыбы транспортируют в полиэтиленовых или бумажных мешках.

4.11. Водные растворы добавок транспортируют в железнодорожных цистернах, автоцистернах, полимерных и металлических банках, бидонах по ТУ 38.101169. Тару с жидкими добавками герметично закрывают.

4.12. Добавки, поставляемые в зимнее время в железнодорожных цистернах и автоцистернах, должны выгружаться получателем в соответствии с указаниями документа о качестве добавки.

4.13. Маслообразные кремнийорганические жидкости и их водные эмульсии упаковывают и транспортируют по ГОСТ 9980.3, ГОСТ 9980.5 и ГОСТ 5799 в таре, предусмотренной для кремнийорганических лаков. Упаковка должна обеспечивать полную герметизацию емкости на период транспортирования и срока хранения продукта.

4.14. Канистры, бидоны, банки при транспортировании помещают в ящик по ГОСТ 2991 и ГОСТ 18573, стеклянные бутыли — в дощатые обрешетки по ГОСТ 12082.

4.15. Добавки, коррозионно-активные по отношению к сталям обычных марок, транспортируют в полиэтиленовой таре или бочках из коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 26155.

4.16. При транспортировании веществ, относящихся ко 2-му и 3-му классам опасности по ГОСТ 12.1.007, особое внимание следует обращать на исключение свободного перемещения и механического повреждения тары.

4.17. При заливке цистерн, бочек, фляг и других емкостей уровень налива рассчитывают с учетом максимального использования их вместимости и коэффициента объемного расширения продукта при возможном перепаде температуры в пути следования.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

5.1. Добавки для бетонов не должны являться источником загрязнения воды, почвы и воздуха.

5.2. Добавки .не должны выделять .во внешнюю среду вредные химические вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), утвержденные Минздравом СССР.

5.3. Добавки, применяемые для бетонов жилищно-гражданского строительства, по удельной активности естественных радионуклидов должны соответствовать требованиям “Ограничения облучения населения от природных источников ионизирующего излучения” № 5789-91, утвержденных Минздравом СССР.

5.4. Технологическая схема введения в бетон добавок должна обеспечивать возврат отходов добавок в бачки для рабочего раствора добавок.

5.5. Запрещается сбрасывать или сливать в водоемы санитарно-бытового использования и в канализацию добавки, их растворы, эмульсии, а также отходы, образующиеся от промывки тракта хранения, подачи и дозирования добавок.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Работу с добавками следует проводить в соответствии с требованиями СНиП III—4—80, нормативно-технической документации на добавки конкретного вида и настоящего стандарта.

6.2. Добавки должны отвечать санитарно- и радиационно-гигиеническим требованиям. Применение каждой из добавок в бетоне должно быть согласовано с санитарными службами Минздрава СССР.

6.3. К работе с добавками допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и соответствующий инструктаж по технике безопасности. Лицам, работающим с добавками, необходимо проходить периодические медицинские осмотры.

6.4. Необходимо исключить попадание добавок в глаза, на кожу и в пищу.

Рабочие, занятые приготовлением растворов добавок, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: комбинезонами по ГОСТ 12.4.099 и ГОСТ 12.4.100, костюмами по ГОСТ 27574 и ГОСТ 27575, халатами по ГОСТ 12.4.131 и ГОСТ 12.4.132, фартуками по ГОСТ 12.4.029, сапогами по ГОСТ 12.4.072, перчатками по ГОСТ 12.4.133, очками по ГОСТ 12.4.153. Работающие с кислотосодержащими добавками должны быть обеспечены костюмами по ГОСТ 27652 и ГОСТ 27654. с щелочесодержащими добавками — костюмами по ГОСТ 27653 и ГОСТ 27651, с порошкообразными добавками — противопылевыми респираторами по ГОСТ 12.4.028 с веществами 2-го и 3-го классов опасности, выделяющими во внешнюю среду вредные химические вещества, — противогазами по ГОСТ 12.4.121.

Не следует допускать к работе по приготовлению растворов добавок и эмульсий из них лиц, имеющих повреждения кожного покрова, повреждения век и глаз.

Запрещается принимать пищу в помещениях, где хранятся добавки или приготавливаются их водные растворы, эмульсии, суспензии.

6.5. При проектировании складов, узлов приготовления водных растворов и бетонов с добавками должны строго соблюдаться требования действующих норм проектирования в части санитарной, взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности.

6.6. При работе с добавками все помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005.

6.7. Вещества, относящиеся ко 2-му и 3-му .классам опасности по ГОСТ 12.1.007, следует хранить герметично закрытыми. Места хранения таких добавок, помещения для их приготовления и дозирования должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией местного назначения. Обязательна ежесменная влажная уборка помещений. Особую осторожность следует соблюдать при работе с добавками, содержащими в своем составе азот и xðîì.

6.8. Пожаро- и взрывоопасные продукты должны храниться в цистернах, резервуарах и металлических бочках в производственных или вспомогательных помещениях у наружных стен, отделенных от основного производства несгораемой перегородкой.

6.9. Запрещается совместное хранение добавок, способных выделять во внешнюю среду пожаро- и взрывоопасные продукты, с солями, легковоспламеняющимися газами и жидкостями, органическими и горючими материалами, веществами на спиртовой основе, едкими, взрывчатыми и радиоактивными веществами. Строительство складов для таких продуктов, их размещение, противопожарное обеспечение должно проводиться в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования.

6.10. При работе с пожаро- и взрывоопасными продуктами запрещается курение, применение открытого огня, а также должна быть исключена возможность коротких замыканий и искрений в электрооборудовании. Помещения должны быть обеспечены соответствующими противопожарными средствами.

При работе с электролитами не разрешается использование неисправных электроинструмента, электрооборудования и электропроводки.

Запрещается применение электропрогрева для бетона с добавками, выделяющими газ.

6.11. В помещениях, в которых производится работа с добавками, должны быть вывешены правила техники безопасности при работе с добавками, применяемыми на производстве.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ДОБАВОК, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Таблица 2

| Вид и наименование добавки | Условная марка | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| I. Пластификаторы, водоредуцирующие добавки |  |  |
| 1. Разжижитель С-3 | С-3 | ТУ 6 — 36 — 020429 — 635 |
| 2. “Дофен” | ДФ | ТУ 14 — 6 — 55 |
| 3. 10 — 03 | 10 — 03 | ТУ 44 — 3 — 874 |
| 4. Меламинформальдегидная анионоактивная смола МФ-АР | МФ-АР МКФ-АР | ТУ 6 — 05 — 1926 |
| 5. НКНС 40 — 03 | 40 — 03 | ТУ 38 — 4 — 0258 |
| 6. Разжижитель СМФ | СМФ | ТУ 6 — 14 — 929 |
| 7. Лигносульфонаты технические | ЛСТ | ТУ 13 — 0281036 — 05 |
| 8. Лигносульфонаты технические модифицированные ЛТМ | ЛТМ | ТУ 4180 — 2 — 4 |
| 9. Лигносульфонаты технические модифицированные ЛСТМ-2 | ЛСТМ-2 | ТУ 13 — 02811036 — 16 |
| 10. Пластификатор МТС-1 | МТС-1 | ТУ 67 — 542 |
| 11. Мелассная упаренная последрожжевая барда | УПБ | OCT 18 — 126 |
| 12. Водорастворимый препарат | ВРП-1 | ТУ 64.11.02 |
| 13. Водорастворимый препарат ВРП-Э50 | ВРП-Э50 | ТУ 64.11.02 |
| 14. Пластификатор “mонолит-1” | М-1 | ТУ 69 БССР 350 |
| 15. Полисопряженный полимерный фенол | ПФп | ТУ УзССР 33ПБ-02 |
| 16. Плав дикарбоновых кислот | ПДК | ту 6 — 03 — 20 — 70 |
| 17. Щелочной сток производства капролактама | щспк ЩСПКм | ТУ 113 — 03 — 488 ТУ 113 — 03 — 616 |
| 18. Нейтрализованный черный контакт | нчк | ТУ 38 — 602 — 22 — 18 |
| 19. Черный нейтрализованный рафинированный контакт | КЧПР | ТУ 38 — 602 — 22 — 17 |
| 20. Этилсиликонат натрия | гкж-10 | ТУ 6 — 02 — 696 |
| 21. Метилсиликонат натрия | гкж-11 | ТУ 6 — 02 — 696 |
| 22. Понизитель вязкости фенольный лесохимический | пфлх | ТУ 8l — 05 — 71 |
| 23. Подмыленный щелок | пмщ | ТУ 18 РСФСР 780 |
| 24. Поверхностно-активная добавка ЛХД | лхд | ТУ 13 — 4000177 — 128 |
| II. Стабилизирующие, водоудерживающие и улучшающие перекачиваемость добавки |  |  |
| 1. Полиэтиленоксид, полиоксиэтилен | поэ | ту 6 — 05 — 231 — 340 |
| 2. Метилцеллюлоза | мц | ТУ 6 — 05 — 1857 |
| 3. Гипан | гп | ТУ 6  01 — 166 |
| III. Добавки, замедляющие схватывание бетонных смесей и твердение бетона |  |  |
| 1. Лигносульфонаты технические | ЛСТ | ТУ 13  0281036  05 |
| 2. Нитрилотриметиленфосоновая кислота: раствор | НТФ | ТУ 6  02  1171 |
| кристаллический порошок |  | ТУ 6 — 09 — 52 — 83 |
| 3. Кормовая сахарная патока (меласса) | кп | ТУ 18 РСФСР 409 |
| 4. Кремнийорганическая жидкость 113 — 63 (бывш. ФЭС-66) | ФЭС | ТУ 6 — 02 — 995 |
| IV. Добавки, ускоряющие схватывание бетонных смесей и твердение бетона |  |  |
| 1. Поташ (калий углекислый, карбонат калия) | П | ГОСТ 10690 |
| 2. Хлорид кальция | ХК | ГОСТ 450 |
| 3. Нитрат кальция | нк | ГОСТ 4142 |
| 4. Нитрит-нитрат кальция | нНк | ТУ 6 — 18 — 194 |
| 5. Нитрит-нитрат хлорид кальция | ннхк | ту 6 — 18 — 194 |
| 6. Хлорид натрия | хн | ГОСТ 13830 ТУ 6 — 13 — 5 ТУ 6 — 13 — 14 |
| 7. Сульфат натрия (натрий серно-кислый) | сн | ГОСТ 6318 ТУ 38 — 10742 |
| 8. Карбамид (мочевина) | м | ГОСТ 2081 |
| 9. Тринатрийфосфат | тнФ | ГОСТ 201 ТУ 6 — 08 — 250 |
| V. Добавки, кольматирующие поры |  |  |
| 1. Полиаминная смола №89 | С-89 | ТУ 6 — 05 — 1224 |
| 2. Алифатическая эпоксидная смола | ДЭГ-1 ТЭГ-1 | ТУ 6 — 05 — 1823 ту 6 — 05 — 1823 |
| 3. Сульфат алюминия | СА | ГОСТ 11159 |
| 4. Сульфат железа | СЖ | ГОСТ 4148 ГОСТ 9485 |
| 5. Хлорид железа | ХЖ | ГОСТ 4447 ГОСТ 11159 |
| VI. Газообразующие добавки |  |  |
| 1. Полигидросилоксаны | 136 — 41 (бывш. ГКЖ-94) 136 — 157М (бывш. ГКЖ-94М) | ГОСТ 10834 ТУ 6 — 02 — 694 |
| 2. Пудра алюминиевая | ПАК ПАП-1 | ГОСТ 5494 |
| VII. Воздухововлекающие добавки |  |  |
| 1. Смола воздухововлекающая пековая | свп | ТУ 13 — 0281078 — 216 |
| 2. Клен талловый пековый | ктп | ОСТ 13 — 145 |
| 3. Клен талловый омыленный | отп | ОСТ 13 — 145 |
| 4. Смола древесная омыленная | сдо | ТУ 13 — 05 — 02 |
| 5. Вспомогательный препарат | оП | ГОСТ 8433 |
| 6. Щелочной сток производства капролактама | щспк ЩСПКм | ТУ 113 — 03 — 488 ТУ 113 — 03 — 616 |
| 7. Нейтрализованный черный контакт | нчк | ТУ 38 — 602 — 22 — 18 |
| 8. Черный нейтрализованный рафинированный контакт | КЧНР | ТУ 38 — 602 — 22 — 17 |
| 9. Этилсиликонат натрия | ГКЖ-10 | ТУ 6 — 02 — 696 |
| 10. Метилсиликонат натрия | ГКЖ-11 | ТУ 6 — 02 — 696 |
| 11. Понизитель вязкости лесохимический | ПФЛХ | ТУ 81 — 05 — 71 |
| 12. Подмыленный щелок | пМЩ | ТУ 18 РСФСР 780 |
| 13. Поверхностно-активная добавка ЛХД | лхд | ТУ 13 — 4000177 — 128 |
| VIII. Пенообразующие добавки |  |  |
| 1. Сульфонол | с | ТУ 6 — 01 — 1001 — 77 |
| IX. Противоморозные добавки |  |  |
| 1. Нитрит натрия | нН | ГОСТ 19906 ТУ 3810274 |
| 2. Хлорид натрия | хн | ГОСТ 13830 ТУ 6 — 13 — 14 |
| 3. Поташ | П | ГОСТ 10690 |
| 4. Хлорид кальция | хк | ГОСТ 450 |
| 5. Нитрит-нитрат кальция | Ннк | ту 6 — 18 — 194 |
| 6. Мочевина | м | ГОСТ 2081 |
| 7. Нитрат-нитрат-хлорид кальция | ннхк | ТУ 6 — 18 — 194 |
| X. Добавки, повышающие защитные свойства бетона к арматуре |  |  |
| 1. Нитрит натрия | нн | ГОСТ 19906 ТУ 38 — 10274 |
| 2. Тетраборат натрия | ТБН | ГОСТ 8429 |
| 3. Бихромат натрия | БХН | ГОСТ 2651 |
| 4. Бихромат калия | БХК | ГОСТ 2652 |
| 5. Катапин-ингибитор | КИ-1 | ТУ 6 — 01 — 4089387 — 34 |
| XI. Гидрофобизирующие добавки |  |  |
| 1. Фенилэтоксисилоксан | 113 — 63 (бывш. ФЭС-50) | ТУ 6 — 02 — 995 |
| 2. Алюмометилсиликонат натрия | АМСР-3 | ТУ 6 — 02 — 1171 |
| 3. Полигндросплоксаны | 136 — 41 (бывш. ГКЖ-94) 136 — 157М (бывш. ГКЖ-94М) | ТУ 6 — 09 — 5283 |
| 4. Этилсилпкоиат натрия | ГКЖ-10 | ТУ 18 РСФСР 409 |
| 5. Метилсиликонат натрия | ГКЖ-11 | ТУ 6 — 02 — 995 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ

Добавки для бетонов — природные или искусственные химические продукты, вводимые в составы бетонов при их изготовлении с целью улучшения технологических свойств бетонных смесей, физико-химических свойств бетонов, снижения их стоимости.

Основной эффект действия добавки — эффект, определяющий основную функцию добавки, для выполнения которой она предназначена.

Дополнительные эффекты от применения добавки — возможные положительные или отрицательные эффекты, проявляющиеся либо самостоятельно, либо как следствие основного эффекта.

Критерий эффективности добавки — требования, характеризующие необходимость достижения определенного уровня эффективности добавки.

Оптимальная дозировка добавки — минимальная дозировка, позволяющая получить максимальный (основной) технологический или технический эффект без снижения (или с допустимым уровнем снижения) других показателей качества бетонной смеси или бетона.

Стойкость добавки к внешним воздействиям — требования, ограничивающие уровень различных внешних воздействий (климатических или каких-либо других), соблюдение которых не приводит к изменению качества добавки.

Контрольный состав бетонной смеси или бетона — бетонная смесь или бетон определенного нормируемого состава, изготовленные без добавок.

Добавки, регулирующие свойства бетонных смесей — вещества, изменяющие свойства бетонных смесей в требуемом направлении.

Пластифицирующие добавки — вещества, увеличивающие подвижность бетонных смесей.

Стабилизирующие добавки — вещества, способствующие снижению расслаиваемости бетонной смеси.

Водоудерживающие добавки — вещества, способствующие снижению водоотделения бетонной смеси.

Улучшающие перекачиваемость добавки — вещества, снижающие давление в трубопроводе бетононасоса (ускоряющие прохождение по нему бетонной смеси).

Добавки, регулирующие сохраняемость бетонных смесей — вещества, способствующие ускорению или замедлению потери подвижности бетонной смеси во времени.

Добавки, регулирующие сроки схватывания — вещества, ускоряющие или замедляющие процессы структурообразования бетонной смеси.

Поризующие добавки — вещества, способствующие целенаправленному образованию в теле бетона воздушных или других газообразных нор.

Воздухововлекающие добавки — поверхностно-активные органические вещества, способствующие вовлечению в бетонную смесь при ее перемешивании мелкодисперсного воздуха, равномерно распределенного в бетоне.

Пенообразующие добавки — поверхностно-активные органические вещества, обеспечивающие возможность получения технической пены требуемых кратности и стойкости, которые при смешении с компонентами бетонной смеси позволяют получать бетоны ячеистой или поризованной структуры.

Газообразующие добавки — вещества, способные выделять газ за счет химического взаимодействия с продуктами гидратации цемента.

Добавки, регулирующие (ускоряющие или замедляющие) твердение бетона — вещества, изменяющие кинетику набора прочности бетона в заданном направлении.

Добавки, повышающие коррозионную стойкость, морозостойкость бетона и железобетона — вещества, повышающие указанные показатели качества бетона в процессе его эксплуатации.

Добавки, снижающие проницаемость бетона — вещества, уплотняющие структуру бетона.

Водоредуцирующие добавки — вещества, позволяющие получать бетонную смесь требуемой удобоукладываемости с пониженным расходом воды.

Кольматирующие добавки — вещества, способствующие заполнению пор в бетоне водонерастворимыми продуктами.

Добавки, повышающие защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре — вещества, обеспечивающие высокую коррозионную стойкость арматуры в агрессивных по отношению к ней средах.

Противоморозные добавки — вещества, понижающие температуру замерзания воды и способствующие твердению бетона при отрицательных температурах.

Гидрофобизирующие добавки — вещества, придающие стенкам пор и капилляров в бетоне гидрофобные (водоотталкивающие) свойства.

Гарантийный срок хранения добавки — срок, в течение которого добавка способна сохранять первоначальный основной положительный эффект.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИ ИЖБ) Госстроя СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Г. Батраков, д-р техн. наук; Е. С. Силина, канд. техн. наук (руководители темы);Ф. М. Иванов, д-р техн. наук; А. В. Лагойда, д-р техн. наук; В. Р. Фаликман, канд. хим. наук; Б. А. Усов, канд. техн. наук; И. М. Дробященко, канд. техн. наук; О. Е. Королева, канд. техн. наук; В. Г. Довжик, канд. техн. наук; Ш. Т. Бабаев, канд. техн. наук; И. С. Хаймов, канд. техн. наук; JL И. Левин; В. С. Гладков, канд. техн. наук; А. Д. Осипов, канд. техн. наук; В. Б. Ратинов, д-р хим. наук; О. В. Кунцевич, д-р техн. наук; Г. Д. Кучеряева; Г. М. Тарнаруцкий, канд. техн. наук; В. А. Дорф, канд. техн. наук; Б. Д. Тринкер, канд. техн. наук; Н. И. Сытник, канд. техн. наук; Г. С. Андрианова, канд. техн. наук; В. Б. Судаков, канд. техн. наук; В. М. Бертов, канд. техн. наук; А. А. Бель, С. П. Абрамова, И. Н. Нагорняк

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по строительству и инвестициям от 09.10.91 №8

3. ВЗАМЕН ГОСТ 24211 — 80

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ (НТД)

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.005 — 88 | 6.6 |
| ГОСТ 12.1.007 — 76 | 4.16, 6.7 |
| ГОСТ 12.4.021 — 75 | 6.6 |
| ГОСТ 12.4.028  76 | 6.4 |
| ГОСТ 12.4.029 — 76 | 6.4 |
| ГОСТ 12.4.072 — 79 | 6.4 |
| ГОСТ 12.4.099 — 80 | 6.4 |
| ГОСТ 12.4.100 — 80 | 6.4 |
| ГОСТ 12.4.121 — 83 | 6.4 |
| ГОСТ 12.4.131 — 83 | 6.4 |
| ГОСТ 12.4.132 — 83 | 6.4 |
| ГОСТ 12.4.133 — 83 | 6.4 |
| ГОСТ 12.4.1-53 — 85 | 6.4 |
| ГОСТ 201 — 76 | Приложение 1 |
| ГОСТ 450 — 77 | Приложение 1 |
| ГОСТ 2081 — 75 | Приложение 1 |
| ГОСТ 2226 — 88 | 4.8 |
| ГОСТ 2651 — 78 | Приложение 1 |
| ГОСТ 2652 — 78 | Приложение 1 |
| ГОСТ 2991 — 85 | 4.14 |
| ГОСТ 4142 — 77 | Приложение 1 |
| ГОСТ 4147 — 74 | Приложение 1 |
| ГОСТ 4148 — 78 | Приложение 1 |
| ГОСТ 5044 — 79 | 4.8 |
| ГОСТ 5494 — 71 | Приложение 1 |
| ГОСТ 5799 — 78 | 4.13 |
| ГОСТ 6128 — 81 | 4.8, 4.9 |
| ГОСТ 6247 — 79 | 4.8 |
| ГОСТ 6318 — 77 | Приложение 1 |
| ГОСТ 8429 — 77 | Приложение 1 |
| ГОСТ 8433 — 81 | Приложение 1 |
| ГОСТ 9338 — 80 | 4.8 |
| ГОСТ 9485 — 74 | Приложение 1 |
| ГОСТ 9980.3 — 86 | 4.13 |
| ГОСТ 9980.5 — 86 | 4.13 |
| ГОСТ 10674 — 82 | 4.1 |
| ГОСТ 10690 — 73 | Приложение 1 |
| ГОСТ 10834 — 76 | Приложение 1 |
| ГОСТ 10935  82 | 4.1 |
| ГОСТ 11159 — 76 | Приложение 1 |
| ГОСТ 12082 — 82 | 4.14 |
| ГОСТ 13830 — 84 | Приложение 1 |
| ГОСТ 13950 — 84 | 4.8 |
| ГОСТ 14192 — 77 | 4.6 |
| ГОСТ 17811 — 78 | 4.8 |
| ГОСТ 18573 — 86 | 4.14 |
| ГОСТ 18677 — 73 | 4.7 |
| ГОСТ 18896 — 73 | 4.8 |
| ГОСТ 19433 — 88 | 4.4 |
| ГОСТ 19906 — 74 | Приложение 1 |
| ГОСТ 21089  75 | 4.8 |
| ГОСТ 21398 — 89 | 4.1 |
| ГОСТ 26155 — 84 | 4.15 |
| ГОСТ 27574 — 87 | 6.4 |
| ГОСТ 27575 — 87 | 6.4 |
| ГОСТ 27651 — 88 | 6.4 |
| ГОСТ 27652 — 88 | 6.4 |
| ГОСТ 27653 — 88 | 6.4 |
| ГОСТ 27651 — 88 | 6.4 |
| СНиП III — 4 — 80 | 6.1 |
| ТУ 6  01  166  74 | Приложение 1 |
| ТУ 6  01 — 1001 — 77 | Приложение 1 |
| ту 6  01 — 4089387 — 34  90 | Приложение 1 |
| ТУ 6  02  694  76 | Приложение 1 |
| ТУ 6  02  606  76 | Приложение 1 |
| ТУ 6 — 02 — 700 — 76 | Приложение 1 |
| ТУ 6 — 02 — 995 — 80 | Приложение 1 |
| ТУ 6 — 02 — 1171 — 79 | Приложение 1 |
| ТУ 6  03 — 20 — 70 — -82 | Приложение 1 |
| ТУ 6 — 05 — 231 — — 340 — 88 | Приложение 1 |
| ТУ 6  05 — 1224 — 76 | Приложение 1 |
| ТУ 6 — 05 — 1823 — 77 | Приложение 1 |
| ТУ 6 — 05 — 1857 — 78 | Приложение 1 |
| ТУ 6  05  1926  82 | Приложение 1 |
| ТУ 6 — 08 — 250 — 72 | Приложение 1 |
| ТУ 6 — 09 — 52 — 83 — 86 | Приложение 1 |
| ТУ 6 — 13 — 5 — 75 | Приложение 1 |
| ТУ 6 — 13 — 14 — 77 | Приложение 1 |
| ТУ 6 — 14 — 929 — 85 | Приложение 1 |
| ТУ 6 — 18 — 194 — 76 | Приложение 1 |
| ТУ 6  36 — 0204229 — 625 — 90 | 4.8 |
| ТУ 6 — 52 — 22 — 90 | Приложение 1 |
| ТУ 13 — 05 — 02 — 83 | Приложение 1 |
| ТУ 13 — 0281036 — 05 — 89 | Приложение 1 |
| ТУ 13 — 0281036 — 16  90 | Приложение 1 |
| ТУ 13 — 0281078 — 216 — 89 | Приложение 1 |
| ТУ 13 — 4000177 — 128 — 84 | Приложение 1 |
| ТУ 14 — 6 — 55 — 88 | Приложение 1 |
| ТУ 18 РСФСР 409 — 71 | Приложение 1 |
| ТУ 18 РСФСР 780 — 78 | Приложение 1 |
| ТУ УзССР 33ПБ-02 — 80 | Приложение 1 |
| ту 38 — 4 — 0258 — 90 | Приложение 1 |
| ТУ 38 — 602 — 22 — 17 — 90 | Приложение 1 |
| ТУ 38-602 — 22 — — 18  90 | Приложение 1 |
| ту 38 — 10274 — 85 | Приложение 1 |
| ТУ 38 — 10742 — 84 | Приложение 1 |
| ТУ 38  101169 — 89 | 4.11 |
| ТУ 44 — 3 — 874 — 86 | Приложение 1 |
| ТУ 64 — 11 — 02 — 87 | Приложение 1 |
| ту 67 — 542 — 83 | Приложение 1 |
| ТУ 69 БССР 350 — 82 | Приложение 1 |
| ТУ 81 — 05 — 71 — 80 | Приложение 1 |
| ТУ 113 — 03 — 488 — 84 | Приложение 1 |
| ТУ 113 — 03 — 616 — 87 | Приложение 1 |
| ТУ 480 — 2 — 4 — 86 | Приложение 1 |
| OCT 13 — 145 — 82 | Приложение 1 |
| OCT 18 — 126 — 83 | Приложение 1 |
| № 5789 — 91 | 5.3 |